СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1083

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Эмаль алкидная для радиаторов отопления «ПРЕСТИЖ»
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2312-019-88753220-2006 с изменением №1

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Норма	Результаты	Метод испытаний
1 Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, утвержденными контрольными образцами цвета.	белый	По ГОСТ 29319
2 Внешний вид покрытия	После высыхания эмаль должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность. Допускается незначительная шагрень.	соответствует	По ГОСТ 9.407
3 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5)ºС, с.	150-280	160-180	По ГОСТ 8420
4 Время высыхания при температуре (20±2)ºС, ч, до степени 3, не более	12	10	По ГОСТ 19007
5 Степень перетира, мкм., не более	25	23	По ГОСТ Р 52753
6 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	45	57	По ГОСТ Р 52487
7 Адгезия пленки, баллы, не более	2	1	По ГОСТ 15140
8 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	2	1	По ГОСТ 6806
9 Прочность пленки при ударе (по прибору типа У-1), см, не менее	40	50	По ГОСТ 4765
10 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее	0,15	0,23	По ГОСТ 5233
11 Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру ,% не менее	50	65	По ГОСТ 896
12 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч, не менее	24	выдерживает	По ГОСТ 9.403
13 Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (38±2)ºС, мин, не менее	15	выдерживает	По ГОСТ 9.403
14 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более	120	100	По ГОСТ 8784
15 Плотность, г/см3, не менее	0,87	0,87	По ГОСТ Р 53654.1
16 Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С)	23 и более, но менее 61	соответствует	По ГОСТ 12.1.044

Заключение:	Данная партия краски соответствует требованиям ТУ 2312-019-88753220-2006 с изменением №1